УТВЕРЖДЕН
 Решением Комиссии
 Таможенного союза
 от 9 декабря 2011 года N 876

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
 
ТР ТС 017/2011
 
О безопасности продукции легкой промышленности

Предисловие 

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (далее - Технический регламент) разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 

2. Настоящий Технический регламент разработан с целью установления единых, обязательных для применения и исполнения требований к продукции легкой промышленности, обеспечения свободного перемещения продукции легкой промышленности, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 

3. Если в отношении продукции легкой промышленности будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза и (или) технические регламенты Евразийского экономического сообщества (далее ЕврАзЭС), устанавливающие требования к данной продукции, то продукция легкой промышленности должна соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза и (или) технических регламентов ЕврАзЭС, действие которых на нее распространяется. 

Статья 1. Область применения 

1. Настоящий Технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза продукцию легкой промышленности. 

2. К продукции легкой промышленности (далее - продукция), на которую распространяется действие настоящего Технического регламента, относятся: 

- материалы текстильные; 

- одежда и изделия швейные и трикотажные; 

- покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; 

- изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; 

- войлок, фетр и нетканые материалы; 

- обувь; 

- меха и меховые изделия; 

- кожа и кожаные изделия; 

- кожа искусственная. 

3. Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего Технического регламента, указан в Приложении 1 к настоящему Техническому регламенту. 

4. Настоящий Технический регламент не распространяется на следующие виды продукции: 

- бывшую в употреблении; 

- изготовленную по индивидуальным заказам населения; 

- изделия медицинского назначения; 

- специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; 

- предназначенную для детей и подростков; 

- текстильные материалы упаковочные, мешки тканые; 

- материалы и изделия из них технического назначения; 

- сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; 

- спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд; 

- продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.). 

5. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные на территории Таможенного союза требования к продукции легкой промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) продукции. 

Статья 2. Определения 

В настоящем Техническом регламенте применяются следующие термины и их определения: 

биологическая безопасность - состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за несоответствия биологических, токсикологических, физических и физико-химических свойств установленным требованиям; 

вредные химические вещества - химические вещества, которые во время использования продукции могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия в количестве, превышающем допустимые концентрации таких веществ; 

выпуск продукции в обращение - размещение на рынке государств - членов Таможенного союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования, или экспортируемой для реализации на территории государств - членов Таможенного союза 

заявитель - физическое или юридическое лицо, которое обращается за подтверждением соответствия продукции настоящему Техническому регламенту путем сертификации или путем принятия декларации о соответствии; 

идентификация - процедура отнесения продукции легкой промышленности к области применения настоящего Технического регламента и установления соответствия данной продукции технической документации к ней; 

изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство и реализацию продукции легкой промышленности и ответственное за ее соответствие требованиям настоящего Технического регламента; 

импортер - резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу продукции легкой промышленности, осуществляет реализацию этой продукции и несет ответственность за ее соответствие требованиям настоящего Технического регламента; 

индекс токсичности - интегральный показатель общей острой токсичности, определяемый "in vitro" (в пробирке) на культуре клеток; 

механическая безопасность - комплекс количественных показателей механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя (потребителя); 

обращение продукции на рынке - движение продукции от изготовителя к пользователю (потребителю), охватывающее все процессы, которые проходит эта продукция после завершения ее производства; 

одежда - изделие (или совокупность изделий), надеваемое(ых) человеком, несущее(их) утилитарные и эстетические функции; 

пользователь (потребитель) продукции - юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, приобретающее для потребления продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования настоящего Технического регламента; 

спортивные изделия - изделия, обеспечивающие необходимые условия для организации и проведения соревнований и тренировок по различным видам спорта; 

стороны - правительства государств - членов Таможенного союза; 

типовой образец продукции - образец, относящийся к одному виду продукции по целевому или функциональному назначению, изготовленный одним изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим документам и имеющий одинаковую область применения; 

уполномоченное изготовителем лицо - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством - членом Таможенного союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на территориях государств - членов Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям настоящего Технического регламента; 

химическая безопасность - состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических веществ. 

В случае если показатель химической безопасности установлен "не допускается", то обязательным является указание предела обнаружения вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей. 

Статья 3. Правила обращения на рынке 

1. Продукция легкой промышленности выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии ее соответствия настоящему Техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и при условии, что она прошла подтверждение соответствия согласно статье 11 настоящего Технического регламента, а также согласно другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. 

2. Продукция легкой промышленности, соответствие которой требованиям настоящего Технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке. 

3. При размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции. 

Статья 4. Общие требования безопасности продукции легкой промышленности 

1. Безопасность продукции легкой промышленности оценивается по следующим показателям: 

механическим (разрывная нагрузка, прочность крепления, гибкость, ударная прочность); 

химическим (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду, перечень которых определяется в зависимости от химического состава материала и (или) назначения продукции); 

биологическим (гигроскопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, напряженность электростатического поля, индекс токсичности или местно-раздражающее действие, устойчивость окраски). 

2. Для материалов изделий, контактирующих с кожей человека, одежды первого и второго слоев, обуви домашней, летней и пляжной, а также внутренних слоев в иных видах обуви индекс токсичности, определяемый в водной среде, должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие. 

3. Интенсивность запаха продукции легкой промышленности и материалов, применяемых для ее производства, не должна превышать в естественных условиях 2 балла. 

Статья 5. Требования безопасности текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий 

1. Текстильные материалы, изделия из них, одежда характеризуются биологической и химической безопасностью, показатели которой устанавливаются в зависимости от их функционального назначения и сырьевого состава. 

2. В зависимости от назначения и площади контакта с телом человека одежда и изделия подразделяется на одежду и изделия первого, второго и третьего слоя. 

К одежде и изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки носовые, платочно-шарфовые изделия и другие аналогичные изделия. 

К одежде и изделиям второго слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей человека, такие, как платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия. 

К одежде и изделиям третьего слоя относятся изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, такие, как пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия. 

3. Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные изделия по показателям, характеризующим биологическую и химическую безопасность, должны соответствовать нормам, указанным в Приложении 2 к настоящему Техническому регламенту. 

Выделение вредных химических веществ (миграционные показатели) из текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-галантерейных изделий не должно превышать норм, приведенных в Приложениях 2 и 3 к настоящему Техническому регламенту. 

Перечень контролируемых веществ определяют в зависимости от химического состава материала и вида изделия: 

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго слоев - в водной среде; 

в текстильных материалах, изделиях из них, одежде третьего слоя, текстильно-галантерейных изделиях - в воздушной или водной среде. 

В текстильных материалах, изделиях из них, одежде первого и второго слоев, текстильно-галантерейных изделиях определяют количество летучих химических вредных веществ, наличие которых обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ в процессе производства. Выделение химических летучих веществ в этом случае не должно превышать норм, указанных в Приложении 4 к настоящему Техническому регламенту. 

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке и поту для одежды и изделий первого слоя должна быть не менее 4 баллов, к сухому трению - не менее 3 баллов. 

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту и морской воде для купальных и аналогичных изделий должна быть не менее 4 баллов. 

Устойчивость окраски текстильных материалов для подкладки к стирке, поту, сухому трению должна быть не менее 4 баллов. 

Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке, поту, сухому трению и дистиллированной воде для одежды и изделий второго и третьего слоев и изделий другого назначения должна быть не менее 3 баллов, в зависимости от нормируемых видов воздействия. 

Допускается снижение окраски на 1 балл для джинсовых тканей темного тона, окрашенных темными натуральными красителями. 

При определении устойчивости окраски оценивается только закрашивание белого (смежного) материала. 

Статья 6. Требования безопасности обуви, кожи, кожи искусственной и кожгалантерейных изделий 

1. Обувь характеризуется показателями механической, биологической и химической безопасности. 

2. Механическая и биологическая безопасность обуви определяется следующими характеристиками и должна соответствовать нормам, указанным в Приложении 5 к настоящему Техническому регламенту. 

Механическая безопасность определяется следующими характеристиками: 

1) прочность крепления подошвы и деталей низа обуви; 

2) прочность крепления каблука; 

3) стойкость подошвы к многократному изгибу; 

4) ударная прочность подошвы. 

Биологическая безопасность обуви характеризуется показателями: гибкость, водонепроницаемость. 

3. Химическая безопасность обуви должна соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 3 и 8 к настоящему Техническому регламенту. 

Контроль миграции вредных веществ из материалов обуви домашней, летней и пляжной, а так же из материалов, контактирующих с кожей человека (внутренние слои обуви), проводится в водной среде, остальных видов обуви и материалов - в воздушной среде. 

В зимней обуви подошва из полиуретана должна иметь рифление на ходовой поверхности для предотвращения скольжения. 

В валяной обуви массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) должна быть не более 0,7 процентов. 

4. Безопасность кожгалантерейных изделий характеризуется: 

1) механическими показателями - прочность крепления ручек, плечевых ремней и несущих швов корпуса изделий; 

2) химическими показателями - предельное выделение вредных химических веществ в модельную воздушную среду; 

3) биологическими показателями - устойчивость окраски изделий к сухому и мокрому трению. 

Показатели механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 6 к настоящему Техническому регламенту. 

Предельно допустимые нормы выделения вредных веществ из материалов, применяемых при производстве кожгалантерейных изделий, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложениях 7 и 8 к настоящему Техническому регламенту. 

Контроль выделения вредных веществ из материалов кожгалантерейных изделий проводится в воздушной среде. 

5. Кожи должны соответствовать требованиям химической и биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту. 

Кожи искусственные должны соответствовать требованиям химической безопасности, установленным в Приложении 3 и биологической безопасности, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту. 

Статья 7. Требования безопасности одежды и изделий из кожи, меха, шкурок меховых выделанных 

Безопасность одежды и изделий из кожи и меха, шкурок меховых выделанных характеризуется показателями химической и биологической безопасности, которые должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 8 к настоящему Техническому регламенту. 

Текстильные материалы, применяемые в одежде и изделиях из меха и кожи, должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к текстильным материалам 

Статья 8. Требования безопасности покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов 

Безопасность покрытий и изделий ковровых машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и прочих текстильных изделий должна соответствовать следующим нормам: 

- изделия после обработки антисептиком не должны иметь запаха плесени; 

- напряженность электростатического поля на поверхности изделия должна соответствовать требованиям Приложения 2 к настоящему Техническому регламенту; 

- устойчивость окраски должна быть не менее 3 баллов; 

- массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий должна быть не более 0,7 процентов; 

- требования химической безопасности должны соответствовать требованиям Приложения 3 к настоящему Техническому регламенту. 

Статья 9. Требования к маркировке продукции 

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции. 

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию: 

- наименование продукции; 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; 

- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; 

- размер изделия; 

- состав сырья; 

- товарный знак (при наличии); 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); 

- дату изготовления; 

- номер партии продукции (при необходимости). 

2. В зависимости от вида и назначения продукции легкой промышленности маркировка должна содержать следующую информацию: 

Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать: 

- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать 5 процентов; 

- модель; 

- символы по уходу за изделием; 

- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 

Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, штор дополнительная информация должна содержать: 

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых покрытий и изделий из них). Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать 5 процентов; 

- массу куска при нормированной влажности (для трикотажных полотен); 

- устойчивость окраски (для трикотажных и текстильных полотен); 

- вид отделки (при наличии); 

- символы по уходу за изделием. 

Для обуви дополнительная информация должна содержать: 

- модель и (или) артикул изделия; 

- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви; 

- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости). 

Для одежды и изделий из меха дополнительная информация должна содержать: 

- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный); 

- символы по уходу за изделием; 

- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 

Для кожгалантерейных изделий дополнительная информация должна содержать: 

- наименование материала верха; 

- модель; 

- указания по эксплуатации (при необходимости). 

Для кож дополнительная информация должна содержать: 

- площадь или массу кожи; 

- толщину (при необходимости); 

- сорт. 

Для шкурок меховых дополнительная информация должна содержать: 

- вид меха; 

- вид обработки; 

- сорт, марку; 

- площадь или размер. 

3. Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю. 

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита. 

4. Не допускаются указания "экологически чистая", "ортопедическая" и другие аналогичные указания без соответствующих подтверждений. 

Статья 10. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

1. Соответствие продукции легкой промышленности настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно, либо выполнением требований стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Технического регламента. 

Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего Технического регламента. 

2. Методы испытаний (исследований) продукции легкой промышленности устанавливаются в документах в области стандартизации, включенных в Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для исполнения требований настоящего Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Статья 11. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента 

1. Перед выпуском в обращение на рынок продукция легкой промышленности должна быть подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента, которая осуществляется в форме декларирования соответствия или сертификации. 

При подтверждении соответствия заявителем может быть зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (поставщиком). 

2. Для подтверждения соответствия продукцию необходимо идентифицировать. 

Идентификацию продукции легкой промышленности проводит: 

- изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец (поставщик), декларирующий соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента и выпускающий ее в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза; 

- орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) в целях подтверждения соответствия продукции легкой промышленности, подлежащей сертификации, требованиям настоящего Технического регламента. 

Для идентификации продукции легкой промышленности используются органолептический и (или) инструментальный методы: 

- при органолептическом методе продукцию легкой промышленности идентифицируют по наименованию и виду (назначению) продукции, а также тождественности ее характеристик признакам, свойственным определяемому виду продукции, и сформированному комплекту документов. 

В случае, если органолептический метод идентификации не дает достоверной информации о продукции, применяется инструментальный метод. При инструментальном методе идентификации испытания продукции легкой промышленности проводят в соответствии с утвержденным Перечнем документов в области стандартизации, содержащих правила и методы испытаний (исследований) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

3. Декларирование соответствия продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента проводится с использованием схем, приведенных в таблице N 1 настоящего Технического регламента. 

3.1. Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д осуществляется для следующих групп продукции: 

- одежда и изделия 2-го и 3-го слоев; 

- полотна трикотажные; 

- ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные; 

- одежда и изделия из кожи и меха; 

- чулочно-носочные изделия 2-го слоя; 

- головные уборы; 

- обувь, кроме обуви валяной; 

- ковровые покрытия и изделия машинного способа производства. 

Декларирование соответствия по схемам 1д, 2д осуществляется для продукции, не включенной в группу продукции, подлежащей декларированию соответствия по схемам 3д, 4д, 6д, и в группу продукции, подлежащей сертификации. 

Испытания в целях декларирования соответствия проводятся: 

- по выбору изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), продавца (поставщика) в испытательной лаборатории или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), в том числе включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 1д, 2д); 

- в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 3д, 4д, 6д). 

3.2. При декларировании соответствия продукции легкой промышленности изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) осуществляет следующие действия: 

3.2.1. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик): 

- формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента, который включает: 

копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством - членом Таможенного союза в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых образцов продукции) (срок действия не более 3-х лет); 

копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства (схема 6д); 

эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных документов); 

копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 4д); 

- проводит идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2 настоящей статьи. 

Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен содержать: 

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной лаборатории; 

- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы декларирования); 

- перечень испытательного оборудования; 

- условия проведения испытаний; 

- наименование продукции; 

- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции; 

- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний. 

3.2.2. Изготовитель: 

- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента (схемы 1д, 3д, 6д); 

- принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства и стабильное функционирование системы менеджмента качества производства обеспечивали соответствие продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента (схема 6д). 

3.2.3. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) принимает составленную в письменной форме декларацию о соответствии продукции легкой промышленности настоящему Техническому регламенту по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза, и наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

3.3. Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком, установленным Комиссией Таможенного союза. 

3.4. Срок действия декларации о соответствии устанавливается в случае принятия декларации о соответствии: 

- по схемам 1д, 2д, 4д - не более 3 лет; 

- по схеме 3д, 6д - не более 5 лет. 

По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д или сертификацией. Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д может быть заменено сертификацией. 

4. Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности требованиям настоящего Технического регламента в форме сертификации проводится по схемам сертификации, приведенных в таблице 2 настоящего Технического регламента, для следующих групп продукции: 

- изделия бельевые, корсетные, купальные и аналогичные изделия; 

- постельное белье; 

- чулочно-носочные изделия первого слоя. 

4.1. Сертификацию продукции легкой промышленности проводит аккредитованный орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган по сертификации). 

4.2. Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория). 

4.3. Для сертификации продукции легкой промышленности изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) предоставляет в орган по сертификации комплект документов, который включает: 

- протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции), подтверждающие соответствие требованиям настоящего Технического регламента по показателям безопасности (срок действия не более 3 лет) (при наличии); 

- эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных документов); 

- копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства продукции легкой промышленности (схема 2с); 

- копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции) (схема 3с); 

- другие документы, подтверждающие безопасность продукции (по усмотрению заявителя). 

Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен содержать: 

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной лаборатории; 

- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы декларирования); 

- перечень испытательного оборудования; 

- условия проведения испытаний; 

- наименование продукции; 

- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции; 

- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний. 

4.4. Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям настоящего Технического регламента (схема 1с), а также предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента (схема 2с). 

4.5. Орган по сертификации: 

- проводит идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2 настоящей статьи; 

- осуществляет отбор образцов и организует проведение испытаний образцов продукции на соответствие требованиям настоящего Технического регламента; 

- проводит анализ состояния производства (схема 1с); 

- выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза. 

4.6. Срок действия сертификата соответствия устанавливается при сертификации: 

- по схеме 1С, 2С- не более 5 лет; 

- по схеме 3С - не более 3 лет. 

4.7. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик): 

- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- включает после завершения процедур подтверждения соответствия в комплект документов на продукцию легкой промышленности: 

протокол (протоколы) испытаний; 

результаты анализа состояния производства (схема 1с); 

сертификат соответствия. 

4.8. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией легкой промышленности посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства. 

Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания и оформляет протокол испытаний образцов продукции, предоставленных для инспекционного контроля. 

Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год. 

5. Комплект документов на продукцию легкой промышленности должен храниться на территории государства-члена Таможенного союза: 

на продукцию, выпускаемую серийно - у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 5 лет со дня снятия (прекращения) с производства продукции легкой промышленности; 

на партию продукции - у продавца (поставщика), изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии и предоставляться органам государственного надзора по их требованию. 

Таблица N 1

 Схемы декларирования соответствия 

	Номер 
	Элемент схемы 
	Применение 
	Документ,
 		
	схемы 
	Испытания продукции, исследование типа 
	Оценка произ-
 водства 
	Производ-
 ственный контроль 
	
	подтвер-
 ждающий соответствие 
		
	1Д 
	Испытания образцов продукции осуществляет изготовитель 
	-
 	Производ-
 ственный контроль осуществляет изготовитель 
	Для продукции, выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза 
	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно 
		
	2Д 
	Испытания партии продукции осуществляет заявитель 
	-
 	-
 	Для партии продукции 

Заявитель - изготовитель, импортер, продавец (поставщик) государства - члена Таможенного 
	Декларация о соответствии на партию продукции 

	

	союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза 

	3Д 
	Испытания образцов продукции в аккредито-
 ванной испытательной лаборатории (центре)
 	-
 	Производ-
 ственный контроль осуществляет изготовитель 
	Для продукции, выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель государства-
 члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза 
	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно 
		
	4Д 
	Испытания партии продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)
 	-
 	-
 	Для партии продукции 

Заявитель - изготовитель, импортер, продавец (поставщик) государства-члена Таможенного союза или уполномоченное 
	Декларация о соответствии на партию продукции 

	

	иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза 

	6Д 
	Испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)
 	Серти-
 фикация системы менед-
 жмента и инспек-
 ционный контроль органом по серти-
 фикации систем менед-
 жмента 
	Производственный контроль осуществляет изготовитель 
	Для продукции, выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель государства-члена Таможенного союза или уполномоченное иностранным изготовителем лицо на единой таможенной территории Таможенного союза 
	Декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно 

 Таблица N 2

 Схемы сертификации соответствия 

	Номер 
	Элемент схемы 
	Применение 
	Документ,
 		
	схемы 
	Испытания продукции 
	Оценка производства 
	Инспекционный контроль 
	
	подтверждающий соответствие 
		
	1С 
	Испытания образцов продукции 
	Анализ состояния производ-
 ства 
	Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства 
	Для продукции, выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на единой таможенной территории Таможенного союза 
	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно 
		
	2С 
	Испытания образцов продукции 
	Сертификация системы менед-
 жмента 
	Испытания образцов продукции и контроль системы менеджмента 

		
	ЗС 
	Испытания образцов продукции 
	-
 	-
 	Для партии продукции 

Заявитель - продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный 
	Сертификат соответствия на партию продукции 

      
 Статья 12. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 

1. Продукция легкой промышленности, соответствующая требованиям настоящего Технического регламента и прошедшая процедуру подтверждения соответствия должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке. 

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение. 

Продукция легкой промышленности маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза при ее соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется и предусматривающих нанесение данного знака. 

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза может наноситься на упаковку, вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции документах. 

Статья 13. Защитительная оговорка 

1. При обнаружении продукции легкой промышленности, не соответствующей требованиям настоящего Технического регламента и иных технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих требования к данной продукции, и поступающей или находящейся в обращении без документов об оценке (подтверждении) соответствия и (или) без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, уполномоченные органы государства-члена Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение такой продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также для изъятия с рынка продукции, не соответствующей требованиям настоящего Технического регламента и иных технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих требования к данной продукции. 

2. Уполномоченный орган государства - члена Таможенного союза обязан уведомить Комиссию Таможенного союза и уполномоченные органы других государств - членов Таможенного союза о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры. 

Приложение 1
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего Технического регламента 

				
	Наименование групп продукции 
	Наименование изделий 
		
	1 
	2 
		
	Материалы текстильные:

		
	- бельевые 
	для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий

	- полотенечные 
	для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых

	- одежные 
	плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные

	- обувные 
	для верха и подкладки обуви

	- декоративные 
	для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, шезлонгов

	- мебельные 
	для обивки мебели, матрацев, чехольные 
		
	- мех искусственный и ткани ворсовые 
	для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в т.ч. пледы 
		
	Одежда и изделия швейные и трикотажные:
 
- изделия верхние 
	жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные (кроме предназначенных для экипировки спортивных команд) и другие аналогичные изделия

	- изделия чулочно-носочные 
	колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия

	- изделия перчаточные 
	перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия

	- изделия платочно-шарфовые
 
	шарфы, платки, косынки 
		
	- одежда верхняя 
	пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия

	- сорочки верхние 
	сорочки верхние

	- изделия костюмные 
	костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия

	- изделия плательные 
	платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия

	- одежда домашняя 
	халаты, костюмы и другие аналогичные изделия

	- изделия бельевые 
	белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия

	- изделия корсетные 
	бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия

	- постельные принадлежности
 
	одеяла, подушки и другие аналогичные изделия 
		
	- головные уборы 
	фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки и другие аналогичные изделия 
		
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства 
	ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные 
		
	Изделия текстильно-галантерейные 
	изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия

	Изделия кожгалантерейные 
	сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия

	
	перчатки, рукавицы

	
	ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия 
		
	Войлок, фетр и нетканые материалы 
	войлок, фетр и нетканые материалы 
		
	Обувь 
	сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов 
		
	Кожа искусственная 
	для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий 
		
	Кожа и кожаные изделия 
	кожа для низа, верха и подкладки изделий галантерейная,
 
для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды кож;
 
одежда, головные уборы и другие изделия из кожи 
		
	Меха и меховые изделия 
	пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия;
 
шкурки меховые выделанные 

      
 Приложение 2
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Требования биологической и химической безопасности к текстильным материалам, изделиям и одежде из них, текстильно-галантерейным изделиям 

							
	Наименование продукции 
	Гигроско-
 пичность*, %, не менее 
	Воздухопро-
 ницаемость**, дм /м с, не менее 
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более 
	Содер-
 жание свободного формаль-
 дегида, мкг/г, не более 
		
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
		
	_______________
 * Не проводятся испытания по показателю "гигроскопичность" в одежде первого слоя спортивного назначения (при этом обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделий). 

** - Не проводятся испытания по показателю "воздухопроницаемость": 

- в изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагают высокую воздухопроницаемость; 

- в изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен; 

- для полукомбинезонов и брюк осенне-зимнего ассортимента; 

- для чулочно-носочных изделий, в том числе зимних, корсетных изделий, одеял и подушек. 

		
	Материалы для изделий и одежды первого слоя, бельевые изделия, постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия 
	6
 
Для купальных, корсетных, чулочно-носочных и платочно-
 шарфовых изделий - не определяется 
	100
 
Допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен и полотен с полиуретановыми нитями, постельного белья 
	15 
	75 
		
	Материалы для изделий и одежды второго слоя, платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, пуловеры, головные уборы (кроме летних), чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента, перчатки, варежки и другие аналогичные изделия 
	Не определяется 
	60
 
100 - для трикотажных изделий;
 
Допускается не менее 60 для изделий из футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и трикотажных полотен с полиуретановыми нитями
 
Для изделий из джинсовых и вельветовых тканей, тканей из льняного котонизированного волокна типа джинсовых тканей - не менее 50 
	15 
	300 
		
	Материалы для изделий и одежды третьего слоя, пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия 
	-
 	60
 (только для подкладки)
 	15 
	300 
		
	Полотенца, простыни купальные 
	Водопоглоще-
 ние не менее 80% для льняных тканей
 
не менее 300% для х/б и 
	-
 	15 
	75 

	смешанных махровых тканей

	

	
	Капиллярность для вафельных, х/б и смешанных полотенец не менее 80 мм за 30 мин.

	
		
	Текстильные материалы для обуви 
	5 
	-
 	-
 	300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей 
		
	Текстильные материалы декоративные, мебельные, покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр 
	-
 	-
 	15 
	300 
		
	Текстильные материалы подкладочные, прокладочные для формоустойчивости и термоизоляции 
	-
 	60 (подкладка кроме ветрозащитной)
 	15 
	300 
		
	Текстильные материалы ворсовые: бархат, плюш 
	-
 	-
 	15 
	300 
		
	Мех искусственный для обуви 
	-
 	-
 	-
 	300 - для наружных деталей, 75 - для внутренних деталей 

      
 Приложение 3
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

Требования химической безопасности текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий легкой промышленности из них 

						
	Материалы для изготовления изделия 
	Наименование определяемого 
	Норматив 

	вещества 
	водная среда, (мг/дм), не более 
	воздушная среда, (мг/м), не более 
		
	Натуральные из растительного сырья 
	Формальдегид*
 	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	Картон 
	Формальдегид*
 	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	Искусственные (вискозные и ацетатные)
 	Формальдегид*
 	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	Полиэфирные 
	Формальдегид*
 
	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Диметилтерефталат
 
	1,5 
	0,01 

	Ацетальдегид 
	0,2 
	0,01 
		
	Полиамидные 
	Формальдегид*
 
	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Капролактам
 
	1,0 
	0,06 

	Гексаметилендиамин 
	0,01 
	0,001 
		
	Полиакрилонит-
 рильные 
	Формальдегид*
 
	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Акрилонитрил
 
	2,0 
	0,03 

	Диметилформамид 
	10 
	0,03 
		
	Поливинилхлоридные 
	Формальдегид*
 	-
 
	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Ацетон 
	2,2
 
	0,35 

	Бензол 
	0,01
 
	0,1 

	Толуол 
	0,5
 
	0,6 

	Диоктилфталат 
	2,0
 
	0,02 

	Дибутилфталат 
	не допускается
 
	не допускается 

	Деоктилбензол-1,2-
 	2,0 
	0,02 

	дикарбонат 

	

	Кадмий (Cd)
 	0,001
 
	-

	Цинк (Zn)
 	0,1
 
	-

	Хлорэтэн
 (винилхлорид)
 	0,01 
	0,01 
		
	Поливинилацетатные -
 	Формальдегид*
 	-
 
	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Винилацетат 
	0,2 
	0,15 
		
	Полиолефиновые 
	Формальдегид*
 	-
 
	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Ацетальдегид 
	0,2
 
	0,01 
		
	Полиуретановые 
	Формальдегид*
 	-
 
	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Этиленгликоль 
	1,0
 
	1,0 

	Ацетальдегид 
	0,2
 
	0,01 

	Толуилендиизоцианат 
	-
 
	0,002 

	Бензол 
	0,01
 
	0,1 

	Толуол 
	0,5 
	0,6 
		
	Полиорганосилаксаны (силиконы)
 	Формальдегид*
 	-
 
	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Ацетальдегид 
	0,2
 
	0,01 

	Спирт метиловый 
	3,0 
	0,5 
		
	Кожа, мех 
	Формальдегид*
 	300 
	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Массовая доля 
	-
 	-

	водовымываемого 
	3,0 
	-

	хрома (VI), мг/кг 

		
	Резиновые 
	Формальдегид*
 
	-
 	0,003 
		
	_______________ 
* Содержание свободного формальдегида определяется во всех видах материалов и составляет: 

- не более 75 мкг/г в одежде и материалах для одежды первого слоя, внутренних слоев обуви, домашней и пляжной обуви; 

- не более 300 мкг/г для остальных изделий. 

Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м. 

		
	
	Тиурам Е
 
	0,5 
	-

	Диоктилфталат
 
	2,0 
	0,02 

	Дибутилфталат 
	не допускается 
	не допускается 
		
	Экстрагируемые 
	Мышьяк (As)
 	1,0 
	-
 		
	химические элементы 
	Свинец (Pb)
 	1,0 
	-
 		
	(в зависимости от 
	Хром (Cr)
 	2,0 
	-
 		
	красителя)
 	Кобальт (Co)
 	4,0 
	-

 	Медь (Cu)
 	50,0 
	-

 	Никель (Ni)
 	4,0 
	-

      
 Приложение 4
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Требования химической безопасности текстильных материалов и изделий из них, обработанных текстильно-вспомогательными веществами 

				
	Наименование выделяющихся летучих химических веществ 
	Норматив: воздушная среда (мг/м), не более 
		
	Метилакрилат 
	0,01 
		
	Метилметакрилат 
	0,01 
		
	Стирол 
	0,002 
		
	Ксилолы (смесь изомеров)
 	0,2 
		
	Винилацетат 
	0,15 
		
	Спирт метиловый 
	0,5 
		
	Спирт бутиловый 
	0,1 
		
	Фенол 
	0,003 
		
	Ацетальдегид 
	0,01 
		
	Толуол 
	0,6 

Примечание: 

Допускается возможность выборочного контроля показателей "фенола". 

Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов. 

Приложение 5
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Требования механической и биологической безопасности обуви 

					
	Наименование продукции, вид обуви 
	Наименование показателя безопасности 
	Нормируемое значение показателя 
		
	1 
	2 
	3 
		
	Обувь мужская и женская из кожи, текстиля, искусственных и синтетических материалов и с комбинированным верхом 
	Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см 

	
	- из кожи
 
	не менее 34 

	- из кожволона и резины непористой
 
	не менее 42 

	- из резины пористой, полимерных материалов толщиной:

		
	
	до 6 мм (включительно)
 
	не менее 42 

	св.6 до 10 мм (включительно)
 
	не менее 53 

	св. 10 мм
 
	не менее 63 

	Прочность крепления подошвы в обуви химических методов крепления (для обуви домашней и дорожной), Н/см

		
	
	- из кожи
 
	не менее 29 

	- из кожволона и резины непористой
 
	не менее 36 

	- из резины пористой, полимерных материалов толщиной:

		
	
	до 6 мм (включительно)
 
	не менее 36 

	св.6 до 10 мм (включительно)
 
	не менее 45 

	Прочность крепления деталей низа в обуви 

	
	ниточных методов крепления, кроме обуви домашней и дорожной, Н/см

		
	
	- подошва (из кожи) с заготовкой верха (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандального методов крепления
 
	не менее 140 

	- подошва (из резины непористой, кожи) с заготовкой верха (из кожи) для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления
 
	не менее 110 

	- подошва (из резины непористой, полиуритана) с заготовкой верха (из кожи) для бортового метода крепления
 
	не менее 120 

	- подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) для рантово-клеевого, доппельно-клеевого, сандально-клеевого, строчечно-сандально-клеевого, гвозде-клеевого методов крепления
 
	не менее 30 

	- подошва (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления
 
	не менее 130 

	- подошва (из кожи) с подрезкой с рантом (из кожи для рантов) рантового метода крепления
 
	не менее 140 

	- подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления
 
	не менее 120 

	- подложка (из кожи) с рантом (из кожи для рантов) для рантово-клеевого метода крепления
 
	не менее 120 

	- рант (из кожи для рантов) со стелькой (из кожи) для рантового, рантово-клеевого методов крепления 
	не менее 120 

	Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления, для обуви домашней и дорожной, Н/см 

	
	- подошва (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи, текстильного материала, искусственной и синтетической кожи) доппельного, прошивного, сандального методов крепления
 
	не менее 119 

	- подошва (из резины пористой) с подложкой (из кожи) доппельно-клеевого, сандально-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления
 
	не менее 26 

	- подложка (из кожи) с заготовкой верха обуви (из кожи) сандально-клеевого, доппельно-клеевого, строчечно-сандально-клеевого методов крепления
 
	не менее 102 

	Прочность крепления каблука
 
среднего (от 30 до 45 мм),
 высокого (св. 45 до 70 мм) и
 особо высокого (более 70 мм), Н
 
	не менее 850 

	Гибкость обуви (для дорожной, домашней, пляжной), Н (Н/см)

		
	
	- клеевого метода крепления на подошве из:

		
	
	кожи
 
	не более127 (14)

	резины непористой, кожволона
 
	не более 91 (10)

	пористой резины
 
	не более 63 (7)

	- литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, сандального, строчечно-сандального методов крепления, прессовой вулканизации, строчечно-прессовой
 
	не более 45 (5)

	на подошве из кожи, резины непористой, резины пористой и полимерных материалов 

	Обувь для игровых видов спорта 
	Стойкость подошвы к многократному изгибу, циклы:

		
	
	- для баскетбола
 
- для волейбола
 
	не менее 10·10
 не менее 20·10 

	- для тенниса
 
	не менее 15·10 

	- для кросса 
	не менее 20·10 

	Ударная прочность подошвы, Дж:

		
	
	- для баскетбола
 
	не менее 20 

	- для волейбола
 
	не менее 10 

	- для тенниса
 
	не менее 15 

	- для кросса 
	не менее 15 
		
	Обувь для игры в футбол и регби и для 
	Прочность крепления подошвы обуви:

	других видов спорта 
	- прошивного метода крепления, Н/см
 
	не менее 140 

	- клеевого метода крепления, Н
 
	не менее 140 

	Прочность крепления втулки, Н 
	не менее 1500 
		
	Обувь резиновая, полимерная, резинотекстильная и 
	Водонепроницаемость 
	Внутренняя поверхность обуви должна быть сухой 
		
	полимеротекстильная (кроме домашней, дорожной и пляжной)
 	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом, Н/м 
	не менее 1200 

	Толщина резиновых сапог в зонах измерений, мм, не менее:

	
	носковая, передовая часть, голенище в подъеме;
 	2,5 

	нижняя и верхняя часть голенища;
 	1,5 

	каблук вместе с подошвой;
 	22,0 

	подошва в подметочной части 
	8,0 

      
 Приложение 6
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Требования механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий 

					
	Наименование продукции 
	Наименование показателя свойств 
	Нормируемое
 значение
 показателя 
		
	1 
	2 
	3 
		
	Сумки (бытовые и специальные), портпледы, чемоданы, портфели, ранцы, рюкзаки, футляры, папки 
	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, для изделий, Н:

	
	- сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные
 
	не менее 50 

	- сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием
 
	не менее 90 

	- из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов
 
	не менее 50 

	- сумки для учащихся, портфели женские, папки деловые
 
	не менее 70 

	- сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные
 
	не менее 170 

	- чемоданы дорожные жесткой конструкции и чемодан-гардероб

	не менее 400 

	Устойчивость окраски, балл, к:
 
- сухому трению
 
	не менее 4*

	- мокрому трению
 
	не менее 3*

	- "поту"
 	не менее 3*

	Прочность ниточного шва, Н/см, для изделий

		
	
	- сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные 
	не менее 20 

	- сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием 
	не менее 30 

	- из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов 
	не менее 15 

	- сумки, портфели женские, папки деловые 
	не менее 30 

	- сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы - дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкцией, чемодан-гардероб 
	не менее 40 

	Прочность сварного шва ТВЧ: при расслаивании, Н/см;
 
при сдвиге МПа для изделий:

		
	
	- сумки женские и повседневные мужские (в том числе молодежные), рюкзаки женские, мужские, молодежные 
	при расслаивании не менее 20, при сдвиге не менее 0,2 

	- сумки хозяйственные, пляжные: из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием 
	при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,30 

	- из тканей без пропитки и покрытия, полимерных материалов 
	при расслаивании не менее 10, при сдвиге не менее 0,15 

	- сумки, портфели женские, папки деловые 
	при расслаивании не менее 25, при сдвиге не менее 0,3 

	- сумки дорожные, спортивные, портфели дорожные, мужские, чемоданы-дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и полужесткой конструкции, рюкзаки дорожные, чемоданы дорожные жесткой конструкции, чемодан-гардероб 
	при расслаивании не менее 35 при сдвиге не менее 0,4 
		
	Ремни поясные и для 
	Устойчивость окраски, балл, к:

		
	часов 
	- сухому трению
 
	не менее 4*

	- мокрому трению
 
	не менее 3*

	- "поту"
 	не менее 3*
 		
	Ремни багажные 
	Разрывная нагрузка узла крепления ручек и плечевых ремней, Н
 
Устойчивость окраски, балл, к:
 
	не менее 170 

	- сухому трению
 
	не менее 4*

	- мокрому трению 
	не менее 3*
 		
	Перчатки и рукавицы 
	Устойчивость окраски, балл, к:

		
	
	- сухому трению
 
	не менее 4*

	- мокрому трению
 
	не менее 3*

	- "поту"
 	не менее 3*

Примечание: * - показатель для кож. 

Прочие материалы должны иметь прочность окраски не менее 3 баллов. 

Приложение 7
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Требования химической безопасности кожгалантерейных изделий и материалов для их изготовления в зависимости от состава материала 

					
	Материалы 
	Наименование выделяющихся веществ 
	Норматив 

	
	Воздушная среда (мг/м), не более 
		
	Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа 
	формальдегид 
	0,003*
 		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Полиамидные 
	формальдегид
 
капролактам
 
гексаметилендиамин 
	0,003*
 
0,06
 
0,001 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Полиэфирные 
	формальдегид
 
диметилтерефталат
 
ацетальдегид 
	0,003*
 
0,01
 
0,01 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Полиакрилонитрильные 
	формальдегид
 
акрилонитрил
 
винилацетат 
	0,003*
 
0,03
 
0,15 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Полиуретановые 
	формальдегид
 
толуилендиизоцианат
 
ацетальдегид 
	0,003*
 
0,002
 
0,01 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Поливинилхлоридные 
	формальдегид
 
фенол
 
диоктилфталат
 
дибутилфталат
 
ацетон 
	0,003*
 
0,003
 
0,02
 
не допускается
 
0,35 
		
	Искусственные вискозные и ацетатные 
	формальдегид 
	0,003*
 		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Полиолефиновые 
	формальдегид
 
ацетальдегид 
	0,003*
 
0,01 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Винилацетаты
 (искусственная кожа)
 	формальдегид
 
	0,003*

	винилацетат
 
	0,15 

	диоктилфталат
 
	0,02 

	дибутилфталат 
	не допускается 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Кожа искусственная с полиуретановым или 
	формальдегид
 
	0,003*
 		
	поливинилуретановым покрытием 
	дибутилфталат
 
	не допускается 

	диоктилфталат 
	0,02 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Резиновые 
	формальдегид
 
	0,003*

	дибутилфталат
 
	не допускается 

	диоктилфталат 
	0,02 
		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		
	Картон 
	формальдегид 
	0,003*
 		
	_______________ 
* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

		

 Приложение 8
 к техническому регламенту
 Таможенного союза
 "О безопасности продукции
 легкой промышленности"
 (ТР ТС 017/2011)

 Требования химической и биологической безопасности кожи, меха и изделий из них 

					
	Наименование продукции 
	Наименование показателя свойств 
	Нормируемое значение показателя 
		
	1 
	2 
	3 
		
	Кожа для низа обуви, для рантов, для протезов и деталей музыкальных 
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг
 
	не более 3,0 
		
	инструментов
 
	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г 
	не более 300

	кожевенные полуфабрикаты 
	
	не более 75 (для стелечных кож)
 		
	Кожа для верха и  подкладки обуви, для одежды 
	Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг
 
	не более 3,0 
		
	и головных уборов, перчаток и рукавиц,
 	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г 
	не более 300

	галантерейная, мебельная и для обивки 
	
	не более 75 (для подкладочных кож)
 		
	различных изделий 
	Устойчивость окраски, балл, к:

		
	
	- сухому трению
 
	не менее 4 

	- мокрому трению
 
	не менее 3 

	- "поту"
 
	не менее 3 
		
	Кожа искусственная для верха и подкладки 
	Устойчивость окраски, балл, к:

		
	обуви, для одежды и головных уборов,
 	- сухому трению
 
	не менее 4 
		
	перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий 
	- мокрому трению 
	не менее 4 
		
	Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные 
	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г 
	не более 300 

	Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг
 
	не менее 3,0 

	Температура сваривания кожевой ткани меха, С
 
	не менее 50 

	рН водной вытяжки кожевой ткани меха
 
	не менее 3,5 

	устойчивость окраски к сухому трению, балл:

		
	
	- кожевой ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожевой ткани и изделий, изготовленных кожевой тканью наружу)
 
	не менее 3 

	- волосяного покрова 
	не менее 4 

      
 УТВЕРЖДЕН
 Решением Комиссии
 Таможенного союза
 от 9 декабря 2011 года N 876

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) 

							
	N п/п 
	Элементы технического регламента Таможенного союза 
	Обозначение стандарта. Информация об изменении 
	Наименование стандарта 
	Примечание 
		
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
		
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий 
		
	1 
	Статья 4
 Статья 5 
	ГОСТ 1443-78 
	"Полотно трикотажное для подкладки полимерной обуви. Технические условия"

	2 
	
	ГОСТ 2351-88 
	"Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски методы ее определения"

	3 
	
	ГОСТ 3897-87 
	"Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"

	4 
	
	ГОСТ 5007-87 
	"Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия"

	5 
	
	ГОСТ 5274-90 
	"Шарфы трикотажные. Общие технические условия"

	6 
	
	ГОСТ 5617-71 
	"Ткань суровая из натурального шелка. Технические условия"

	7 
	
	ГОСТ 5665-77 
	"Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия"

	8 
	
	ГОСТ 6752-78 
	"Платки тканые из натурального шелка и химических нитей. Общие технические условия"

	9 
	
	ГОСТ 7000-80 
	"Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

	10 
	
	ГОСТ 7081-93 
	"Полотна шелковые и полушелковые ворсовые. Общие технические условия"

	11 
	
	ГОСТ 7297-90 
	"Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия"

	12 
	
	ГОСТ 7701-93 
	"Тики хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия"

	13 
	
	ГОСТ 7779-75 
	"Ткани и штучные изделия шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	14 
	
	ГОСТ 7780-78 
	"Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	15 
	 
 	ГОСТ 7913-76 
	"Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	16 
	 
 	ГОСТ 8541-94 
	"Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия"

	17 
	 
 	ГОСТ 9009-93 
	"Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия"

	18 
	 
 	ГОСТ 9441-80 
	"Платки, шарфы и палантины чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия"

	19 
	 
 	ГОСТ 9845-83 
	"Ткани шелковые и полушелковые галстучные. Общие технические условия"

	20 
	 
 	ГОСТ 10138-93 
	"Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия"

	21 
	 
 	ГОСТ 10232-77 
	"Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные полотенечные. Общие технические условия"

	22 
	 
 	ГОСТ 10524-74 
	"Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые. Общие технические условия"

	23 
	 
 	ГОСТ 10530-79 
	"Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия"

	24 
	 
 	ГОСТ 10581-91 
	"Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"

	25 
	 
 	ГОСТ 11027-80 
	"Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия"

	26 
	 
 	ГОСТ 11039-84 
	"Ткани льняные и полульняные пестротканые и кислованные. Общие технические условия"

	27 
	 
 	ГОСТ 11109-90 
	"Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия"

	28 
	 
 	ГОСТ 11381-83 
	"Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия"

	29 
	 
 	ГОСТ 11372-84 
	"Платки головные хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной пряжи. Общие технические условия"

	30 
	 
 	ГОСТ 11518-88 
	"Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия"

	31 
	 
 	ГОСТ 13527-78 
	"Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	32 
	 
 	ГОСТ 15968-87 
	"Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия"

	33 
	
	ГОСТ 16825-2002 
	"Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические требования. Определение сортности"

	34 
	 
 	ГОСТ 17504-80 
	"Ткани хлопчатобумажные и смешанные с отделками синтетическими смолами. Общие технические условия"

	35 
	 
 	ГОСТ 17923-72 
	"Полотна холстопрошивные из лубяных волокон. Технические условия"

	36 
	 
 	ГОСТ 18273-89 
	"Ватины холстопрошивные шерстяные. Общие технические условия"

	37 
	 
 	ГОСТ 19008-93 
	"Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия"

	38 
	 
 	ГОСТ 19196-93 
	"Ткани обувные. Общие технические условия"

	39 
	 
 	ГОСТ 19864-89 
	"Полотно кружевное. Общие технические условия"

	40 
	 
 	ГОСТ 20272-96 
	"Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия"

	41 
	 
 	ГОСТ 21220-75 
	"Скатерти и салфетки чистольняные, льняные и полульняные. Общие технические условия"

	42 
	 
 	ГОСТ 21746-92 
	"Кружева. Общие технические условия"

	43 
	 
 	ГОСТ 21790-2005 
	"Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия"

	44 
	 
 	ГОСТ 22017-92 
	"Полотно гардинное. Общие технические условия"

	45 
	 
 	ГОСТ 23432-89 
	"Полотна декоративные. Общие технические условия"

	46 
	 
 	ГОСТ 23627-89 
	"Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязанные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	47 
	 
 	ГОСТ 24220-80 
	"Ткани мебельные. Общие технические условия"

	48 
	
	ГОСТ 25296-2003 
	"Изделия швейные бельевые. Общие технические условия"

	49 
	 
 	ГОСТ 25294-2003 
	"Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия"

	50 
	 
 	ГОСТ 25295-2003 
	"Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия"

	51 
	 
 	ГОСТ 27832-88 
	"Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия"

	52 
	 
 	ГОСТ 28000-2004 
	"Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия"

	53 
	 
 	ГОСТ 28253-89 
	"Ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные. Общие технические условия"

	54 
	 
 	ГОСТ 28367-94 
	"Мех искусственный трикотажный. Общие технические условия"

	55 
	 
 	ГОСТ 28486-90 
	"Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия"

	56 
	 
 	ГОСТ 28503-90 
	"Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия"

	57 
	 
 	ГОСТ 28554-90 
	"Полотно трикотажное. Общие технические условия"

	58 
	 
 	ГОСТ 28748-90 
	"Полотна нетканые махровые. Общие технические условия"

	59 
	 
 	ГОСТ 28755-90 
	"Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия"

	60 
	 
 	ГОСТ 29013-91 
	"Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия"

	61 
	 
 	ГОСТ 29097-91 
	"Изделия корсетные. Общие технические условия"

	62 
	 
 	ГОСТ 29098-91 
	"Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия"

	63 
	 
 	ГОСТ 29222-91 
	"Ткани плащевые из химических волокон и 

	

	смешанные. Общие технические условия"

	64 
	 
 	ГОСТ 29223-91 
	"Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия"

	65 
	 
 	ГОСТ 29298-2005 
	"Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия"

	66 
	 
 	ГОСТ 30327-95 
	"Сорочки верхние. Общие технические условия"

	67 
	 
 	ГОСТ 30332-95/ ГОСТ Р 50576-93 
	"Изделия перо-пуховые. Общие технические условия"

	68 
	 
 	ГОСТ 30386-95 
	"Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида"

	69 
	 
 	ГОСТ 31307-2005 
	"Белье постельное. Общие технические условия"

	70 
	 
 	ГОСТ 31405-2009 
	"Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия"

	71 
	 
 	ГОСТ 31406-2009 
	"Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия"

	72 
	 
 	ГОСТ 31408-2009 
	"Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия"

	73 
	 
 	ГОСТ 31409-2009 
	"Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия"

	74 
	 
 	ГОСТ 31410-2009 
	"Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия"

	75 
	 
 	ГОСТ Р 50504-2009 
	"Сорочки верхние. Общие технические условия"

	76 
	 
 	ГОСТ Р 50576-93 
	"Изделия перо-пуховые. Общие технические условия"

	77 
	 
 	ГОСТ Р 52586-2006 
	"Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия"

	78 
	 
 	СТБ 638-2001 
	"Изделия штучные. Общие технические условия"

	79 
	 
 	СТБ 872-2007 
	"Полотна и штучные изделия нетканые махровые. Общие технические условия"

	80 
	 
 	СТБ 921-2004 
	"Изделия корсетные. Общие технические условия"

	81 
	 
 	СТБ 936-93 
	"Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия"

	82 
	 
 	СТБ 969-2010 
	"Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые суровые и готовые. Общие технические условия"

	83 
	 
 	СТБ 1017-96 
	"Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные. Общие технические условия"

	84 
	 
 	СТБ 1139-99 
	"Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия"

	85 
	 
 	СТБ 1145-99 
	"Ткани одежные из химических волокон с вложением шерстяного волокна менее 20%. Общие технические условия"

	86 
	 
 	СТБ 1301-2002 
	"Колготки, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия"

	87 
	 
 	СТБ 1432-2003 
	"Головные уборы. Общие технические условия"

	88 
	 
 	СТБ 1508-2004 
	"Ткани и изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия"

	89 
	 
 	СТБ 1678-2006 
	"Полотно ворсовое трикотажное. Общие технические условия"

	90 
	 
 	СТБ 1734-2007 
	"Волокна и ткани химические (синтетические). Требования безопасности"

	91 
	 
 	СТБ 1819-2007 
	"Полотна декоративные трудновоспламеняемые. Общие технические условия"

	92 
	 
 	СТБ 2204-2011 
	"Полотна нетканые. Общие технические условия"

	93 
	 
 	СТБ 2207-2011 
	"Полотно трикотажное. Общие технические условия"

	94 
	 
 	СТБ ЕН 14465-2011 
	"Текстиль. Материалы обивочные. Технические требования и методы испытаний"

	95 
	 
 	СТ РК 1017-2000*
 	"Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия"

	________________ 
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	96 
	 
 	СТ РК 1964-2010* 
	"Изделия швейные спортивные. Общие технические"

	
Обувь и кожгалантерейные изделия 

	97 
	Статья 6 
	ГОСТ 126-79 
	"Галоши резиновые клееные. Технические условия"

	98 
	 
 	ГОСТ 5375-79 
	"Сапоги резиновые формовые. Технические условия"

	99 
	 
 	ГОСТ 7296-2003 
	"Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"

	________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ 7296-81". - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	100 
	 
 	ГОСТ 1135-2005 
	"Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия"

	101 
	 
 	ГОСТ 5394-89 
	"Обувь из юфти. Общие технические условия"

	102 
	 
 	ГОСТ 6410-80 
	"Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия"

	103 
	 
 	ГОСТ 7458-78 
	"Обувь для игры в футбол. Технические условия"

	104 
	 
 	ГОСТ 7472-78 
	"Обувь лыжная. Технические условия"

	105 
	 
 	ГОСТ 9155-88 
	"Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. Технические условия"

	106 
	 
 	ГОСТ 13745-78 
	"Обувь для катания на коньках. Технические условия"

	107 
	 
 	ГОСТ 13796-78 
	"Обувь для фигурного катания на коньках. Технические условия"

	108 
	
	ГОСТ 14037-79 
	"Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия"

	109 
	 
 	ГОСТ 18724-88 
	"Обувь валяная грубошерстная. Технические условия"

	110 
	 
 	ГОСТ 19116-2005 
	"Обувь модельная. Общие технические условия"

	111 
	 
 	ГОСТ 25871-83 
	"Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

	112 
	 
 	ГОСТ 26166-84 
	"Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия"

	113 
	 
 	ГОСТ 26167-2005 
	"Обувь повседневная. Общие технические условия"

	114 
	 
 	ГОСТ 28631-2005 
	"Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия"

	115 
	 
 	ГОСТ 28754-90 
	"Ремни поясные и для часов. Общие технические условия"

	116 
	 
 	ГОСТ Р 51796-2001 
	"Обувь для игровых видов спорта. Общие технические требования"

	117 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 5355-96* (ISO 5433:1991, IDT)
 	"Ботинки горнолыжные. Требования безопасности и методы испытаний"

	________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ Р ИСО 5355-95". - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	118 
	 
 	СТБ 287-2004 
	"Бурки. Общие технические условия"

	119 
	 
 	СТБ 931-93 
	"Обувь для людей пожилого возраста. Технические условия"

	120 
	 
 	СТБ 1042-97 
	"Обувь для активного отдыха. Общие технические условия"

	121 
	 
 	СТ РК 1059-2002* 
	"Обувь механического производства. Общие технические условия"

	122 
	 
 	ГОСТ 28846-90 
	"Перчатки и рукавицы. Общие технические условия"

							
	Кожа 
		
	123 
	Статья 6 
	ГОСТ 485-82 
	"Юфть для верха обуви. Технические условия"

	124 
	 
 	ГОСТ 939-88 
	"Кожа для верха обуви. Технические условия"

	125 
	 
 	ГОСТ 939-94* 
	"Кожа для верха обуви. Технические условия"

	________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ 938-88". - Примечание изготовителя базы данных. 

 		
	126 
	 
 	ГОСТ 940-81 
	"Кожа для подкладки обуви. Технические условия"

	127 
	 
 	ГОСТ 1838-91 
	"Кожа из спилка. Общие технические условия"

	128 
	 
 	ГОСТ 15091-80 
	"Кожа галантерейная. Технические условия"

	129 
	 
 	ГОСТ 1875-83 
	"Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия"

	130 
	 
 	ГОСТ 1903-78 
	"Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия"

	131 
	 
 	ГОСТ 3673-69 
	"Лайка. Технические условия"

	132 
	 
 	ГОСТ 3717-84 
	"Замша. Технические условия"

	133 
	 
 	ГОСТ 7065-81 
	"Нитроискожа-Т обувная. Технические условия"

	134 
	 
 	ГОСТ 9333-70 
	"Кирза обувная. Технические условия"

	135 
	 
 	ГОСТ 9705-78 
	"Кожа лаковая обувная. Технические условия"

	136 
	 
 	ГОСТ 10438-78 
	"Винилискожа НТ галантерейная. Технические условия"

	137 
	 
 	ГОСТ 11107-90 
	"Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия"

	138 
	 
 	ГОСТ 28144-89 
	"Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия"

	139 
	 
 	ГОСТ 28461-90 
	"Кожа искусственная одежная. Общие технические условия"

	140 
	 
 	ГОСТ 29277-92 
	"Кожа для низа обуви. Технические условия"

	141 
	 
 	ГОСТ Р 53243-2008 
	"Кожа для мебели. Общие технические условия"

	142 
	 
 	СТ РК 1165-2002* 
	"Кожа хромовая для верха обуви. Технические условия"

	143 
	
	ГОСТ 15092-80 
	"Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия"

	Одежда и изделия из кожи и меха 
		
	144 
	
	ГОСТ 5710-85 
	"Одежда из овчины шубной и мехового велюра. Общие технические условия"

	145 
	 
 	ГОСТ 7069-74 
	"Воротники, манжеты и отделки меховые. Технические условия"

	146 
	 
 	ГОСТ 8765-93 
	"Одежда меховая и комбинированная. Общие технические условия"

	147 
	 
 	ГОСТ 10151-75 
	"Уборы меховые женские. Общие технические условия"

	148 
	 
 	ГОСТ 10325-79 
	"Головные уборы меховые. Общие технические условия"

	149 
	 
 	ГОСТ 11287-76 
	"Жилеты меховые. Общие технические условия"

	150 
	 
 	ГОСТ 12299-66 
	"Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия"

	151 
	 
 	ГОСТ 19878-74 
	"Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, Упаковка, транспортирование и хранение"

	152 
	 
 	ГОСТ 20176-84 
	"Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия"

	153 
	 
 	ГОСТ 31293-2005 
	"Одежда из кожи. Общие технические условия"

	154 
	 
 	ГОСТ Р 52584-2006 
	"Одежда меховая. Общие технические условия"

	155 
	 
 	ГОСТ Р 52585-2006 
	"Одежда из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины. Общие технические условия"

	156 
	 
 	ГОСТ Р 53916-2010 
	"Головные уборы. Общие технические условия"

	Шкурки меховые выделанные 
		
	157 
	Статья 7 
	ГОСТ 1821-75 
	"Овчина шубная выделанная. Технические условия"

	158 
	 
 	ГОСТ 2765-73 
	"Шкурки собак выделанные.

	

	Технические условия"

	159 
	 
 	ГОСТ 2974-75 
	"Шкурки кролика меховые выделанные. Технические условия"

	160 
	 
 	ГОСТ 3157-69 
	"Каракуль чистопородный серый выделанный некрашеный. Технические условия"

	161 
	 
 	ГОСТ 3595-74 
	"Каракуль чистопородный цветной выделанный. Технические условия"

	162 
	 
 	ГОСТ 4661-76 
	"Овчина меховая выделанная. Технические условия"

	163 
	 
 	ГОСТ 6803-72 
	"Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные. Технические условия"

	164 
	 
 	ГОСТ 7179-70 
	"Шкурки песца выделанные. Технические условия"

	165 
	 
 	ГОСТ 7416-73 
	"Бекеши овчинные нагольные. Технические условия"

	166 
	 
 	ГОСТ 9296-74 
	"Каракуль чистопородный выделанный крашеный. Технические условия"

	167 
	 
 	ГОСТ 10322-71 
	"Шкурки норки выделанные. Технические условия"

	168 
	 
 	ГОСТ 10522-73 
	"Яхобаб выделанный. Технические условия"

	169 
	 
 	ГОСТ 10596-77 
	"Шкурки зайца-беляка и зайца-русака выделанные. Технические условия"

	170 
	 
 	ГОСТ 10623-85 
	"Шкуры котика морского выделанные. Технические условия"

	171 
	 
 	ГОСТ 10231-77 
	"Смушка выделанная. Технические условия"

	172 
	 
 	ГОСТ 10714-73 
	"Каракульча выделанная. Технические условия"

	173 
	 
 	ГОСТ 11106-74 
	"Шкурки ондатры выделанные. Технические условия"

	174 
	 
 	ГОСТ 11111-81 
	"Шкурки козлят выделанные. Технические условия"

	175 
	 
 	ГОСТ 11210-65 
	"Шкуры медведей белых и лесных выделанные 

	

	натуральные. Технические условия"

	176 
	 
 	ГОСТ 11237-65 
	"Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия"

	177 
	 
 	ГОСТ 11355-82 
	"Шкурки енота выделанные. Технические условия"

	178 
	 
 	ГОСТ 11597-77 
	"Шкурки кошки домашней меховые выделанные. Технические условия"

	179 
	 
 	ГОСТ 11615-77 
	"Шкурки сурка и тарбагана выделанные. Технические условия"

	180 
	 
 	ГОСТ 11616-79 
	"Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия"

	181 
	 
 	ГОСТ 11806-66 
	"Шкурки хоря выделанные. Технические условия"

	182 
	 
 	ГОСТ 11809-82 
	"Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия"

	183 
	 
 	ГОСТ 12056-66 
	"Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия"

	184 
	 
 	ГОСТ 12133-86 
	"Шкурки нутрии выделанные. Технические условия"

	185 
	 
 	ГОСТ 12438-66 
	"Шкурки соболя выделанные. Технические условия"

	186 
	 
 	ГОСТ 12581-67 
	"Шкурки колонка и солонгоя выделанные. Технические условия"

	187 
	 
 	ГОСТ 12780-67 
	"Шкурки белки выделанные. Технические условия"

	188 
	 
 	ГОСТ 12804-67 
	"Шкурки горностая и ласки выделанные. Технические условия"

	189 
	 
 	ГОСТ 13220-67 
	"Шкурки суслика-песчаника выделанные натуральные и крашеные. Технические условия"

	190 
	 
 	ГОСТ 13304-67 
	"Шкурки выдры выделанные натуральные и крашеные. Технические условия"

	191 
	 
 	ГОСТ 13315-88 
	"Шкурки крота выделанные. Технические условия"

	192 
	
	ГОСТ 13692-68 
	"Шкурки волка и шакала выделанные. Технические условия"

	193 
	 
 	ГОСТ 13713-82 
	"Шкуры росомахи выделанные. Технические условия"

	194 
	 
 	ГОСТ 14781-69 
	"Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы сиводушки и корсака выделанные. Технические условия"

	195 
	 
 	ГОСТ 17714-72 
	"Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия"

	196 
	 
 	ГОСТ 19878-74 
	"Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение"

	197 
	 
 	ГОСТ 21184-75 
	"Шкурки ягнят выделанные. Технические условия"

	198 
	 
 	ГОСТ 21481-76 
	"Каракуль-метис выделанный. Технические условия"

	199 
	 
 	ГОСТ 28505-90 
	"Шкурки бобра речного выделанные. Технические условия"

	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства 
		
	200 
	Статья 8 
	ГОСТ 314-72 
	"Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний"

	201 
	 
 	ГОСТ 7000-80 
	"Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

	202 
	 
 	ГОСТ 16221-79 
	"Войлок юртовый. Технические условия"

	203 
	 
 	ГОСТ 23348-78 
	"Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Первичная упаковка и маркировка"

	204 
	 
 	ГОСТ 28415-89 
	"Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства. Общие 

	

	технические условия"

	205 
	 
 	ГОСТ 28867-90 
	"Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Общие технические условия"

	206 
	 
 	ГОСТ 30877-2003 
	"Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Показатели безопасности и методы их определения"

     
      
 Утвержден
 Решением Комиссии
 Таможенного союза
 от 9 декабря 2011 года N 876

 Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции 

							
	N п/п 
	Элементы технического регламента Таможенного союза 
	Обозначение стандарта. Информация об изменении 
	Наименование стандарта 
	Примечание 
		
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
		
	Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий 
		
	1 
	Статья 11
 Отбор проб 
	ГОСТ 8844-75 
	"Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб"

	2 
	 
 	ГОСТ 9173-86 
	"Изделия трикотажные. Правила приемки"

	3 
	 
 	ГОСТ 13587-77 
	"Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб"

	4 
	 
 	ГОСТ 16218.0-82* 
	"Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб"

	________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ 16218.0-93". - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	5 
	 
 	ГОСТ 18321-73 
	"Статистический контроль качества" Методы случайного отбора выборок штучной продукции 

	6 
	 
 	ГОСТ 20566-75 
	"Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб"

	7 
	 
 	ГОСТ 23948-80 
	"Изделия швейные. Правила приемки"

	8 
	 
 	ГОСТ 25451-82 
	"Кожа искусственная и синтетическая. Правила приемки"

	9 
	 
 	ГОСТ 26666.0-85 
	"Мех искусственный трикотажный. Правила приемки и метод отбора проб"

	10 
	 
 	МУК 4.1/4.3.1485-03 
	"Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и 

	

	взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы"

	11 
	Статья 11 
Идентификация 
	ГОСТ 3897-87 
	"Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"

	12 
	 
 	ГОСТ 4659-79 
	"Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний"

	13 
	 
 	ГОСТ 8737-77 
	"Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка"

	14 
	 
 	ГОСТ 10581-91 
	"Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"

	15 
	 
 	ГОСТ 12453-77 
	"Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка"

	16 
	 
 	ГОСТ 16958-71 
	"Изделия текстильные. Символы по уходу"

	17 
	 
 	ГОСТ ИСО 3758-2010* 
	"Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу"

	18 
	 
 	СТБ ISO 3758-2011 
	"Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу"

	19 
	 
 	ГОСТ 19411-88 
	"Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка"

	20 
	 
 	ГОСТ 25227-82 
	"Изделия текстильные. Символы по уходу"

	21 
	 
 	ГОСТ 25617-83 
	"Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний"

	22 
	 
 	ГОСТ 26623-83*
 	"Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья"

	________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ 26623-85". - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	23 
	
	СТБ 948-2007 
	"Материалы и изделия текстильные. Обозначения состава сырья"

	24 
	 
 	ГОСТ 30084-93 
	"Материалы текстильные. Первичная маркировка"

	25 
	 
 	ГОСТ 30387-95 
	"Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья"

	26 
	 
 	ГОСТ Р 50721-94 
	"Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья"

	27 
	 
 	СТБ ГОСТ Р 50721-97 
	"Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья"

	28 
	 
 	ГОСТ Р 51293-99 
	"Идентификация продукции. Общие положения"

	29 
	 
 	ГОСТ Р 51793-2001 
	"Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя"

	30 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-2001 
	"Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон"

	31 
	 
 	ГОСТ ИСО 1833-2001 
	"Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон"

	32 
	 
 	ГОСТ ИСО 5088-2001 
	"Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон"

	33 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-1-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний"

	34 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-2-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон"

	35 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-3-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)"

	36 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-5-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 5. Смеси вискозного, медно-аммиачного или высокомодульного и хлопковых волокон (метод с использованием цинката натрия)"

	37 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-7-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)"

	38 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-8-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 8. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием ацетона)"

	39 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-10-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)"

	40 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-11-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)"

	41 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-12-2008 
	"Материалы текстильные. Количественный химический 

	

	анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)"

	42 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-13-2008 
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых 

	

	поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)

	43 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-14-2008 
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использование уксусной кислоты)

	44 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 
	"Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон 
(метод с использованием ксилола)"

	45 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-17-2008 
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)

	46 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-18-2008 
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты)

	47 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-19-2008 
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 19. Смеси 

	

	целлюлозных волокон и асбестового волокна (метод нагревания)

	48 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 1833-21-2008 
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, некоторых модифицированных акриловых, некоторых эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)

	49 
	 
 	ГОСТ ИСО 5089-2001 
	"Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний"

	50 
	Статья 11 
Климатические условия проведения испытаний 
	ГОСТ 10681-75 
	"Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения"

	51 
	 
 	СТБ ISO 139-2008 
	"Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний" в части стандартных климатических условий"

	52 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 139-2007 
	"Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний" в части стандартных климатических условий"

	53 
	 
 	МУК 4.1/4.3.1485-03 
	"Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы"

	54 
	Приложение 3 Уровень напряженности электроста-
 тического поля 
	МУК 4.1/4.3.1485-03 
	"Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы"

	55 
	
	СанПиН 9-29.7-95*
 	"Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	56 
	 
 	СанПиН N 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) 
	"Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях"

	57 
	Приложение 3 
Требования химико-
 биологической безопасности:
  - гигроско-
 пичность 
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
 	"Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств"

	58 
	Приложение 3 - воздухопро-
 ницаемость 
	ГОСТ 12088-77 
	"Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости"

	59 
	 
 	ГОСТ ИСО 9237-2002*
 	"Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости"

	________________
 * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ ИСО 9237-99". - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	60 
	Статья 5 - устойчивость окраски 
	ГОСТ 9733.0-83 
	"Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям"

	61 
	 
 	ГОСТ 9733.4-83 
	"Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам"

	62 
	 
 	ГОСТ 9733.5-83 
	"Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде"

	63 
	 
 	ГОСТ 9733.6-83 
	"Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"

	64 
	 
 	ГОСТ 9733.9-83 
	"Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде"

	65 
	
	ГОСТ 9733.27-83 
	"Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению"

	66 
	 
 	СТБ ISO 105-X12-2009* 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски". Часть Х12. Метод определения устойчивости окраски к трению 

	67 
	 
 	ГОСТ 2351-88 
	"Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	68 
	 
 	ГОСТ 7779-75 
	"Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	69 
	 
 	ГОСТ 7780-78 
	"Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	70 
	 
 	ГОСТ 7913-76 
	"Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	71 
	 
 	ГОСТ 11151-77 
	"Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	72 
	 
 	ГОСТ 23433-79 
	"Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	73 
	 
 	ГОСТ 23627-89 
	"Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	74 
	 
 	ГОСТ 13527-78 
	"Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"

	75 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-А01-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний"

	76 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-А01-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний"

	77 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-А02-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски"

	78 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-А02-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски"

	79 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-А03-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания"

	80 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-А03-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания"

	81 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-А04-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей"

	82 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-А04-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей"

	83 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-А05-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А05. Метод инструментальной оценки изменения окраски для 

	

	определения баллов по серой шкале"

	84 
	 
 	СТБ ISO 105-C10-2009 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой"

	85 
	 
 	СТБ ISO 105-Е01-2009 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к воздействию воды"

	86 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-Е02-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды"

	87 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-Е02-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды"

	88 
	 
 	СТБ ISO 105-Е04-2010 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту"

	89 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-F-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования"

	90 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-F-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования"

	91 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования"

	92 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-F10-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски.

	

 	Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования"

	93 

	"Материалы текстильные. Определение устойчивости 

	
	
	ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 
	окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности"

	94 
	 
 	ГОСТ ИСО 105-J01-2002 
	"Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности"

	95 
	Приложение 3 - водопоглоще-
 ние 
	п.3.10 ГОСТ 11027-80 
	"Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия"

	96 
	 
 	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
 	"Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств"

	97 
	Статья 4 наличие запаха 
	ГОСТ 30877-2003 
	"Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Показатели безопасности и методы их определения"

	98 
	 
 	МУК 4.1/4.3 1485-03 
	"Методы контроля. Химические факторы/физические факторы. Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых"

							
	99 
	Приложение 3 Приложение 4 Приложение 7 
	ГОСТ Р 51309-99 
	"Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии"

	100 
	Требования химической безопасности: - выделение вредных для здоровья химических веществ:
 	ПНД Ф 14.2.22-95* 
	"Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома в пробах природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	101 
	- кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец 
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 
	"Методика выполнения измерений кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией"

	102 
	 
 	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 
	"Методика выполнения измерений бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электрометрической атомизацией"

	103 
	 
 	ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 
	"Методика выполнения измерений алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ICP спектрометрии"

	104 
	 
 	МУК 4.1.742-99 
	"Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде"

	105 
	 
 	МУК 4.1.1256-03 
	"Измерение массовой концентрации цинка флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования"

	106 
	 
 	МУК 4.1.1258-03 
	"Измерение массовой концентрации меди флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования"

	107 
	 
 	МВИ.МН 1792-2002* 
	"Методика выполнения измерений концентраций 

	

	элементов в жидких пробах на спектрометре ARL 3410+ "

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	108 
	 
 	СТБ ГОСТ Р 51309-2001* 
	"Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии"

	109 
	 
 	СТБ ИСО 11885-2002* 
	"Качество воды. Определение 33 элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой"

	109 
	 
 	ИСО 11969-96* 
	"Качество воды. Определение мышьяка"

	________________ 
* Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	110 
	 
 	ГОСТ 4152-89 
	"Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка"

	111 
	 
 	МВИ.МН 3057-2008* 
	"Методика выполнения измерений концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	112 
	 
 	ИСО 8288-1986* 
	"Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени"

	________________ 
* Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	113 
	 
 	СТБ ИСО 15586-2011 
	"Качество воды. Обнаружение микроэлементов атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи"

	114 
	 
 	СТБ ГОСТ Р 51212-2001* 
	"Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией"

	115 
	 
 	ИСО 16590:2000* 
	"Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащение амальгамированием"

	________________ 
* Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	116 
	 
 	СТ РК ИСО 16590-2007* 
	"Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащение амальгамированием"

	________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	117 
	 
 	ГОСТ 22001-87 
	"Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-

	

	абсорбционной спектрометрии определения примесей химических элементов"

	118 
	 
 	ГОСТ 26927-86 
	"Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути"

	119 
	- содержание свободного формальдегида 
	ГОСТ 25617-83 
	"Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний"

	120 
	 
 	МУК 4.1.1272-03 
	"Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест"

	121 
	 
 	МУК 4.1.1045-01 
	"ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе"

	122 
	 
 	МУК 4.1.1053-01 
	"Ионохроматографическое определение формальдегида в воздухе"

	123 
	 
 	МУК 4.1.1265-03 
	"Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования"

	124 
	 
 	МУ N 266* 
	"По газохроматографическому измерению концентраций формальдегида в атмосферном воздухе"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	125 
	 
 	СТБ ISO 14184-1-2011* 
	"Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Определение содержания свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции"

	126 
	 
 	СТ РК ИСО 14184-2-2009* 
	"Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Свободный формальдегид (метод поглощения паром)"

	________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	127 
	- акрилонитрил 
	ГОСТ 22648-77 
	"Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей"

	128 
	 
 	ГОСТ 30713-2000 
	"Волокно полиакрилнитрильное. Определение концентрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой хроматографии"

	129 
	 
 	МУК 4.1.658-96 
	"Методические указания по газо-хроматографическому определению акрилонитрила в воде"

	130 
	 
 	МУК 2.3.3.052-96 
	"Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола"

	131 
	 
 	МУК 4.1.1206-03 
	"Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида, диэтиламина и триэтиламина в воде"

	132 
	 
 	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изо-бутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	133 
	 
 	МУК 4.1.580-96 
	"Определение нитрила акриловой кислоты, выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, методом газовой хроматографии"

	134 
	 
 	МУК 4.1.1044а-01 
	"Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина, диметилформамида, диэтиламина, пропиламина,

	

	триэтиламина и этиламина в воздухе"

	135 
	 
 	РД 52.04.186-89 
	"Руководство по контролю загрязнения атмосферы"

	136 
	 
 	Инструкция 4.1.10-14-91-2005* 
	"Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	137 
	 
 	МУ 11-12-25-96* 
	"Методические указания по определению нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость) из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной хроматографии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	138 
	 
 	МУ 268-93 
	"Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе"

	139 
	- ацетальдегид 
	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изо-бутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	140 
	 
 	МУК 4.1.1045-01 
	"ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе"

	141 
	 
 	МУК 4.1.1957-05 
	"Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе"

	142 
	 
 	МР 01.022-07 
	"Газохроматографическое 

	

	определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	143 
	 
 	МВИ. МН 2558-2006* 
	"Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	144 
	 
 	МУ 2563-82 
	"Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе рабочей зоны"

	145 
	- ацетон 
	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	146 
	 
 	МУК 4.1.649-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде"

	147 
	 
 	МУК 4.1.650-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана,

	

	октана и декана в воде"

	148 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	149 
	 
 	МУК 4.1.598-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе"

	150 
	 
 	МУК 4.1.600-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола и изопропанола в атмосферном воздухе"

	151 
	 
 	МР 01.022-07 
	"Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	152 
	 
 	МВИ. МН 2558-2006* 
	"Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	153 
	 
 	РД 52.04.186-89 
	"Руководство по контролю загрязнения атмосферы"

	154 
	- бензол 
	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, 

	

	н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	155 
	 
 	Инструкция 4.1.11-11-13-2004* 
	"Методика выполнения измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хроматомасс-спектрометрии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	156 
	 
 	МУК 4.1.650-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде"

	157 
	 
 	Инструкция 4.1.10-15-91-2005* 
	"Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	158 
	 
 	МУК 4.1.739-99 
	"Хроматомасс-спектро-
 метрическое определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде"

	159 
	 
 	МУК 4.1.1205-03 
	"Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде"

	160 
	 
 	МУК 4.1.649-96 
	"Методические указания по хроматомасспектромет-

	

	рическому определению летучих органических веществ в воде"

	161 
	 
 	МР N 29 ФЦ/830* 
	"Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензо-ла, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	162 
	 
 	ГОСТ 26150-84 
	"Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"

	163 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	164 
	 
 	МУК 4.1.598-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе"

	165 
	 
 	МР 01.023-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	166 
	 
 	МУ N 4477-87 
	"Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны"

	167 
	- винилацетат 
	ГОСТ 22648-77 
	"Пластмассы. Методы 

	

	определения гигиенических показателей"

	168 
	
	MP 2915-82* 
	"Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	169 
	
	MP 1870-78* 
	"Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и пищевых продуктах"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	170 
	- гексаметилен-
 диамин 
	MP 1503-76* 
	"Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях в полимерных материалах, применяемых в пищевой и текстильной промышленности"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	171 
	
	Инструкция N 880-71 
	"Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	172 
	
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-
 2005 
	"Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

	173 
	
	МВИ. МН 1402-2000* 
	"Методика выполнения измерений концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	174 
	- диметилте-
 рефталат 
	МУК 4.1.745-99 
	"Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде"; Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-

	

	химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	175 
	 
 	МР 01.025-07 
	"Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава"

	176 
	 
 	Инструкция 4.1.11-11-19-2004* 
	"МВИ концентрации диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом газовой хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	177 
	 
 	МВИ. МН 2367-2005* 
	"Методика выполнения измерений концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	178 
	 
 	МУ N 2704-83 
	"Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, динила диметилтерефталата в воздухе"

	179 
	- диметилфор-
 мамид 
	МУК 4.1.1206-03 
	"Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида, диэтиламина и триэтиламина в воде"

	180 
	 
 	МУ 11-12-26-96* 
	"Методические указания по определению диметилформамида в вытяжках (потовая жидкость) из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	181 
	 
 	МУК 4.1.1044а-01 
	"Газохроматографическое определение акрилонитрила,

	

	ацетонитрила, диметиламина, диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина и этиламина в воздухе"

	182 
	 
 	МУ N 1495-76а 
	"Методические указания на газохроматографическое определение диметилформамида в воздухе"

	183 
	- -капролактам 
	НДП 30.2:3.2-95* (НДП 30.2:3.2-04)
 	"Методика выполнения измерений -капролактама в природных и сточных водах"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	184 
	 
 	Инструкция N 4259-87* 
	"Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	185 
	 
 	МУК 4.1.1209-03 
	"Газохроматографическое определение -капролактама в воде"

	186 
	 
 	Инструкция 4.1.10-14-101-
 2005*, глава 5.
 	"Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	187 
	 
 	ГОСТ 30351-2001 
	"Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии"

	188 
	- ксилолы (смесь изомеров)
 	МУК 4.1.649-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде"

	189 
	 
 	МУК 4.1.650-96 
	"Методические указания по газо-хроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-

	

	ксилола, гексана, октана и декана в воде"

	190 
	 
 	МУК 4.1.1205-03 
	"Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде"

	191 
	 
 	МР N 29 ФЦ/830* 
	"Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	192 
	 
 	Инструкция 4.1.10-12-39-2005* 
	"Методика выполнения измерений концентраций ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола, гексана,октана и декана в воде методом газовой хроматографии"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	193 
	 
 	Инструкция 4.1.10-14-91-2005* 
	"Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах"

	________________
 * Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	194 
	 
 	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изо-бутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	195 
	 
 	МУК 4.1.1046-01 
	"Газохроматографическое определение орто-, мета-и параксилолов в воздухе"

	196 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	197 
	 
 	МР 01.023-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	198 
	 
 	МУК 2.3.3.052-96 
	"Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола"

	199 
	 
 	МУ N 4477-87 
	"Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и n-ксилола в воздухе рабочей зоны"

							
	200 
	- метилакрилат 
	МУК 4.1.656-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде"

	201 
	 
 	МУК 4.1.025-95 
	"Методы измерений массовой концентрации метакриловых соединений в объектах окружающей среды 

	202 
	 
 	МУК 4.1.620-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата в атмосферном воздухе"

	203 
	- метилмета-
 крилат 
	МУК 2.3.3.052-96 
	"Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола"

	204 
	 
 	МУК 4.1.656-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде"

	205 
	 
 	МУК 4.1.025-95 
	"Методы измерений массовой концентрации метакриловых соединений в объектах окружающей среды 

	206 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	207 
	- спирт метиловый 
	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п- силолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	208 
	 
 	МУ 4149-86 
	"Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	209 
	 
 	МУК 4.1.650-96 
	"Методические указания по газо-хроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде"

	210 
	
	МУК 4.1.598-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе"

	211 
	 
 	МУК 4.1.600-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола и изопропанола в атмосферном воздухе"

	212 
	 
 	МР 01.022-07 
	"Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	213 
	 
 	МУК 4.1.1046(а)-01 
	"Газохроматографическое определение метанола в воздухе"

	214 
	 
 	МУК 4.1.624-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению метилового и этилового спиртов в атмосферном воздухе"

	215 
	 
 	Инструкция 4.1.10-15-90-2005* 
	"Осуществление государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	216 
	 
 	Инструкция 2.3.3.10-15-64-
 2005* 
	"Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" Методические указания по газохроматографическому 

	

	измерению концентраций метанола и этанола в атмосферном воздухе: Утв. МЗ РБ 29.03.93, N 76"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	217 
	- спирт бутиловый 
	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	218 
	 
 	МУ 4149-86 
	"Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	219 
	 
 	МУК 4.1.654-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению бутаналя, бутанола, изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2- этилгексеналя и 2-этилгексанола в воде"

	220 
	 
 	МР 01.022-07 
	"Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	221 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-

	

	спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	222 
	
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005* 
	"Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	223 
	
	МУ N 2902-83 
	"Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны"

	224 
	- стирол 
	ГОСТ 15820-82 
	"Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей"

	225 
	
	ГОСТ 22648-77 
	"Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей"

	226 
	
	МУК 2.3.3.052-96 
	"Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола"

	227 
	
	МУК 4.1.739-99 
	"Хромато-масс-
  спектрометрическое определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде"

	228 
	
	МУК 4.1.1205-03 
	"Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, 

	

	о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде"

	229 
	 
 	МУК 4.1.649-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде"

	230 
	 
 	МР N 29 ФЦ/830*
 	"Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	231 
	 
 	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п- ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	232 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	233 
	 
 	Инструкция 4.1.10-14-101-
 2005* 
	"Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	234 
	 
 	МВИ. МН 1401-2000* 
	"Методика выполнения измерений концентраций стирола в водной и водноспиртовых средах,

	

	имитирующих алкогольные напитки, методом газовой хроматографии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	235 
	
	МУК 4.1.598-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе"

	236 
	
	МУК 4.1.662-97 
	"Методические указания по определению массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии"

	237 
	
	МР 01.023-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	238 
	
	МУ N 4759-88 
	"Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций стирола в воздухе рабочей зоны"

	239 
	- толуол 
	МР 01.024-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава"

	240 
	
	МУК 4.1.739-99 
	"Хромато-масс-
 спектрометрическое определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде"

	241 
	 
 	МУК 4.1.650-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде"

	242 
	 
 	МУК 4.1.1205-03 
	"Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде"

	243 
	 
 	МУК 4.1.649-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде"

	244 
	 
 	МР N 29 ФЦ/830* 
	"Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	245 
	 
 	МУК 4.1.618-96 
	"Методические указания по хромато-масс-
 спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе"

	246 
	 
 	МУК 4.1.598-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих,

	

	галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе"

	247 
	 
 	МУК 4.1.651-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде"

	248 
	 
 	МР 01.023-07 
	"Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава"

	249 
	 
 	Инструкция 4.1.10-15-91-2005* 
	"Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	250 
	 
 	Инструкция 4.1.11-11-13-2004* 
	"Методика выполнения измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-масс-спектрометрии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	251 
	 
 	МУ N 4477-87 
	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны 

	252 
	- фенол 
	МУК 4.1.752-99 
	"Газохроматографическое определение фенола в воде"; МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде"

	253 
	 
 	МУК 4.1.737-99 
	"Хромато-масс-
 спектрометрическое определение фенолов в воде"

	254 
	 
 	МУК 4.1.1263-03 
	"Измерение массовой 

	

	концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования"

	255 
	 
 	ПНД Ф 14.1:2:4.117-97* 
	"Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	256 
	 
 	РД 52.24.488-95 
	"Методика выполнения измерений массовой концентрации определением суммы летучих фенолов в воде фотометрическим методом после отгонки с паром"

	257 
	 
 	МУК 4.1.617-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов и фенола в атмосферном воздухе"

	258 
	 
 	МУК 4.1.598-96 
	"Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе"

	259 
	 
 	МУК 4.1.1271-03 
	"Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест"

	260 
	 
 	МУК 4.1.1478-03 
	"Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"

	261 
	 
 	Инструкция 2.3.3.10-15-64-
 2005* 
	"Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	262 
	 
 	МВИ. МН 1924-2003* 
	"Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	263 
	 
 	Инструкция 2.3.3.10-15-89-
 2005* 
	"Санитарно-гигиеническая оценка лакированной консервной тары"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	264 
	 
 	РД 52.04.186-89 
	"Фенол: отбор проб на пленочный сорбент (метод с 4-аминоантипирином)"

	265 
	- этиленгликоль 
	Инструкция N 880-71 
	"Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	266 
	 
 	МУ N 3999-85 
	"Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этиленгликоля и метанола в воздухе рабочей зоны"

	267 
	- дибутилфталат, диоктилфталат 
	МУК 4.1.738-99 
	"Хромато-масс-
 спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде"

	268 
	 
 	МУ 4077-86 
	"Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	269 
	 
 	Инструкция 4259-87* 
	"Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	270 
	 
 	МР 01.025-07 
	"Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис (2-этилгексил) фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава"

	271 
	 
 	ГОСТ 26150-84 
	"Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"

	272 
	 
 	Инструкция 4.1.10-15-92-2005* 
	"Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	273 
	 
 	МВИ. МН 1402-2000* 
	"Методика выполнения измерений концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		

	274 
	- тиурам 
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 
	"Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"

	275 
	Статья 4 - индекс токсичности (в водной среде)
 	ГОСТ Р 53485-2009 
	"Материалы текстильные. Метод определения токсичности"

	276 
	 
 	МУК 4.1/4.3.1485-03 
	"Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы"

	277 
	 
 	МУ 1.1.037-95* 
	"Биотестирование продукции из полимерных и других материалов"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	278 
	Статья 4 - индекс токсичности (в воздушной среде)
 	МР N 29 ФЦ/2688-03 
	"Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота"

	279 
	 
 	МУ 1.1.037-95* 
	"Биотестирование продукции из полимерных и других материалов"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	280 
	Статья 4 Местное кожно-
 раздражающее воздействие 
	Инструкция N 1.1.11-12-35-2004*
 	"Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	281 
	Статья 4 Интенсивность запаха 
	Инструкция N 1.1.10-12-96-
 2005* 
	"Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия 
		
	282 
	Статья 11 Отбор проб 
	ГОСТ 938.0-75 
	"Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб"

	283 
	 
 	Инструкция 1.1.10-12-96-2005* 
	"Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	284 
	 
 	ГОСТ 9209-77 
	"Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля"

	285 
	 
 	ГОСТ Р 52958-2008 
	"Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля"

	286 
	Статья 4 
Идентификация 

	СТБ 2132-2010* 
	"Изделия из кожи. Метод определения применяемых материалов"

	287 
	
	ГОСТ 1023-91 
	"Кожа. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение" 

	288 
	Приложение 8 
Требования химической безопасности - 
	ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 
	"Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть1. Метод жидкостной хроматографии"

	289 
	массовая доля свободного формальдегида 
	ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 
	"Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения"

	290 
	
	СТБ ISO 17226-1-2010 
	"Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть1. Метод высокоэффективный жидкостной хроматографии"

	291 
	 
 	СТ РК ИСО 17226-1-2009* 
	"Кожа. Химические методы определения содержания формальдегида. Часть 1. Метод с использованием жидкостей хроматографии высокого разрешения"

	________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	292 
	 
 	СТ РК ИСО 17226-2-2009* Кожа 
	"Кожа. Химические методы определения содержания формальдегида. Часть 2. Метод с использованием колориметрического анализа"

	________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	293 
	Приложение 8 - массовая доля водовымывае-
 мого хрома (VI)
 	ГОСТ Р ИСО 17075-2008 
	"Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)"

	
	 
 	ГОСТ 31280-2004 
	"Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего"

	294 
	Приложение 8
 - устойчивость окраски:
 - к сухому и мокрому трению 
- к поту 
	ГОСТ Р 52580-2006 
	"Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению"

	295 
	 
 	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)
 	"Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту 

	296 
	 
 	ГОСТ 938.29-2002* 
	Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению 

	________________ 
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "ГОСТ 938.29-77". - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	297 
	 
 	ГОСТ Р ИСО 20433-2009 
	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению 

	298 
	 
 	ГОСТ Р 53015-2008 
	Шкурки меховые и овчины выделанные крашенные. Метод определения устойчивости окраски к трению 

	299 
	 
 	ГОСТ 9210-77 
	"Шкурки меховые и овчина шубная выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению"

	300 
	Приложение 8
 - температура сваривания кожевой ткани меха 
	ГОСТ Р 52959-2008 
	"Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения температуры сваривания"

	301 
	 
 	ГОСТ 17632-72 
	"Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения температуры сваривания"

	302 
	Приложение 8
 - рН водной вытяжки кожевой ткани меха;
 	ГОСТ Р 53017-2008 
	"Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки"

	303 
	 
 	ГОСТ 22829 -77 
	"Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки"

	Обувь 
		
	304 
	Статья 11
 Отбор проб 
	ГОСТ 126-79 
	"Галоши резиновые клееные. Технические условия"

	305 
	 
 	ГОСТ 5375-79 
	"Сапоги резиновые формовые. Технические условия"

	306 
	 
 	ГОСТ 6410-80 
	"Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия"

	307 
	 
 	ГОСТ 9289-78 
	"Обувь. Правила приемки"

	308 
	 
 	ГОСТ 14037-79 
	"Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия"

	309 
	 
 	Инструкция 1.1.10-12-96-2005* 
	"Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви"

	________________ 
* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	310 
	 
 	ГОСТ 1059-72 
	"Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний"

	311 
	Статья 11 Идентификация 
	ГОСТ Р 51293-99 
	"Идентификация продукции. Общие положения"

	312 
	 
 	ГОСТ 7296-81 ГОСТ 7296-2003 
	"Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"

	313 
	 
 	ГОСТ Р 53917-2010 
	"Обувь. Маркировка"

	314 
	Статья 11 Климатические условия проведения 
	ГОСТ Р ИСО 17709-2009 
	"Обувь. Место отбора проб, подготовка и время кондиционирования проб и образцов для испытаний"

	315 
	испытаний 
	ГОСТ Р ИСО 18454-2008 
	"Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви"

	316 
	 
 	СТБ ИСО 18454-2006* 
	"Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов"

	317 
	Приложение 5 Требования биологической безопасности:
 - гибкость 
	ГОСТ 9718-88 
	"Обувь. Метод определения гибкости"

	318 
	Приложение 5
 - водонепро-
 ницаемость 
	ГОСТ 126-79 
	"Галоши резиновые клееные. Технические условия " (в части определения водонепроницаемости)

	319 
	 
 	ГОСТ 5375-79 
	"Сапоги резиновые формовые. Технические условия"(в части определения водонепроницаемости)

	320 
	 
 	ГОСТ 6410-80 
	"Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия" (в части определения водонепроницаемости)

	321 
	 
 	ГОСТ 26362-84 
	"Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях"

	322 
	 
 	СТ РК ЕН 13073-2011* 
	"Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Водостойкость"

	________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	323 
	Приложение 5: требования механической безопасности
 - прочность крепления подошвы 
	ГОСТ 9292-82 
	"Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления"

	324 
	 
 	ГОСТ 10241-62 
	"Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в носочной части обуви клеевой и горячей вулканизации"

	325 
	Приложение 5
 - прочность крепления каблука 
	ГОСТ 9136-72 
	"Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки"

	326 
	Приложение 5
 - прочность крепления втулки 
	ГОСТ 26431-85 
	"Обувь спортивная. Метод определения прочности крепления втулки"

	327 
	Приложение 5
 - стойкость подошвы к многократному изгибу 
	СТ РК ИСО 17707-2007* 
	"Обувь. Методы испытаний подошвы. Сопротивление многократному изгибу"

	________________
 * Доступ к международным и зарубежным документам можно получить, перейдя по ссылке - Примечание изготовителя базы данных. 

		
	328 
	Приложение 5
 - прочность крепления деталей низа 
	ГОСТ 9134-78 
	"Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа"

	Кожгалантерейные изделия 
		
	329 
	Статья 11
 Отбор проб 
	ГОСТ 28631-2005 
	"Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия"

	330 
	 
 	ГОСТ 28754-90 
	"Ремни поясные и для часов. Общие технические условия"

	331 
	 
 	ГОСТ 28846-90 
	"Перчатки и рукавицы. Общие технические условия"

	332 
	 
 	ГОСТ 18321-73 
	"Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции"

	333 
	Статья 11 Идентификация 
	ГОСТ 25871-83 
	"Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"

	334 
	Приложение 6 Требования механической безопасности:
 - разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка 
	п.7.5 ГОСТ 28631-2005 
	"Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия"

	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства 
		
	335 
	Статья 11
 Отбор проб 
	ГОСТ 18276.0-88 
	"Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод отбора проб"

	336 
	
	ГОСТ 18321-73 
	"Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции"

	337 
	Статья 8 Напряженность электростати-
 стического поля 
	ГОСТ 30877-2003 
	"Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Показатели безопасности и методы их определения"

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
официальный сайт 
Комиссии Таможенного союза 
www.tsouz.ru 
по состоянию на 29.12.2011